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1. Stavební historie objektu

Počátky kostela v Loučné Hoře prakticky neznáme. Vznikl neznámo kdy před první polovinou 14. století. Zasvěcení sv. Jiří dokonce připouští i  možnost románského původu. Ve druhé polovině 14. století měl kostel farní statut a jeho patrony byly vladykové přímo sídlící na Loučné Hoře – Jan Lučina z Lučiny Hory.

   V roce 1513 snad kostel shořel a rozlily se i původní zvony. Kostelní stavba nějak přečkala i třicetiletou válku.

V literatuře je kostel připomínán jen okrajově – například v roce 1651  je zmiňován jako stojící, nelze však vyloučit jeho zpustnutí. V roce 1678 byl kostel obnoven – na dřevěném rámu v němž byl zasazen oltářní kámen byl údajně nápis A°1678. Z roku 1746 pochází stručný inventář kostelního zařízení. V kostele byly tři zvony.

V roce 1780 došlo k přestavbě kostela. Původní kostel byl dle inventáře z roku 1770 dřevěný, šindelem krytý kostel téměř na spadnutí, dříví bylo zpuchřelé. Vnitřní úprava chudičká, bohoslužebné věci jen ty nejnutnější, strop prkenný, podlaha bez dlažby, jen z upěchované hlíny. Hřbitov byl kolem kostela, ohrazený prkenným plotem.

Kostel byl od základu postaven v roce 1778 a stavba byla dokončena v roce 1780. Na svátek sv. Jiří byl kostel vysvěcen farářem Johanem Františkem Koutníkem. Přehled o postupu prací podávají i účty, které se zachovaly. Praxe byla taková, že s patřičným konsistoriálním povolením byla v každém roce odváděna z kostelní pokladny stanovená částka na zvláštní účet, na který odváděly rovněž nemalé příspěvky i spřízněné kostelní pokladny v okolí. V případě Loučné Hory se jednalo o příspěvky z Petrovic, Starého Bydžova, Smidarské Lhoty a Lískovic. Zcela nepochopitelně postrádáme farní Smidary. Výsledná částka limitovala možný rozsah prací.

V následujících letech panoval stavební klid. V roce 1798 byla postavena vedle kostela škola a o čtyři roky později byla údajně pořízena kazatelna. První, poněkud nejasné, stavební úpravy nastaly snad roku 1823. Druhý díl pamětní knihy ze Smidar se se značným odstupem zmiňuje o  jakési opravě k tomuto roku, ale první, stále ještě živý díl, tuto opravu nezná a ani účty žádná stavební vydání neobsahují. Inventář kostela z roku 1825 uvádí, že v kostele byl velký dřevěný a štafírovaný oltář s oltářním obrazem, kazatelna z měkkého dřeva, 11 lavic a další drobnější inventář. Dle literatury došlo údajně roku 1837 k úpravě – kostel byl nově omítnut, uvnitř i vně obílen, hliněná podlaha nahrazena cihlami, vyspravena vazba a střecha pobita šindelem. Opět však chybějí účty a další prameny.

Koncem 3. desetiletí 19. století byla v kostele pořízena nová křížová cesta. Dle jedné verze se jednalo o mědirytiny, dle druhé o 14  ocelorytin. V roce 1852 proběhly rozsáhlejší opravy kostela – výměna krytiny, zřízení nové hřbitovní zdi.

V roce 1857 byla provedena sbírka na varhany. Nové varhany od varhanáře Haniše z Rychnova přišly na 300 zlatých.

Dílčí opravy započaly opětovně v roce 1861. Jednalo se hlavně o opravu střechy. V roce 1881 se uskutečnila kanovnická vizitace, která posoudila stavební stav. Další rozsáhlejší oprava je datována z roku 1889 – dle pamětní knihy byly krovy a zvonice pobity novými prkny a šindely. Inventář z roku 1894 již uvádí neogotický oltář. Ze zprávy kanovnické vizitace z roku 1902 vyplývá, že byl kostel v roce 1900 opatřen novou střechou a byly provedeny další vnější úpravy. K roku 1905 jsou jako nové zmiňovány dva vedlejší oltáře v gotickém stylu. Kanovnická vizitace z května 1906 konstatuje sešlost budovy, nutnost oprav omítky, bílení, nutnost výměny šindelů nebo použití jiné krytiny – dokonce se uvažovalo o  položení lepenky. Opravy však nebyly provedeny a tak vizitace z roku 1915 mohla konstatovat velice bídný stav – střecha chatrná, vazba trpí, nutnost výměny cihelné dlažby za pískovec či beton. V roce 1927 je poukazováno na žalostný stav kostela ve stavebních spisech památkové správy, kdy západní část hrozila sesutím, okna byla rozbitá, okapy zničené. Vzhledem k rozpadu velkostatku prakticky neexistoval patron kostela.

V roce 1928 bylo provedeno základní zajištění kostela – uzavření. Pověstná zima 1929 dále zhoršila stav kostela. Až posledního dne 1931  povolil zemský úřad subvenci 8000 Kč, která však nepostačovala ani na zajištění konstrukce krovu a bylo za ní možné pořídit jen výměnu podpor kostela. Teprve v roce 1934 byly provedeny další zabezpečovací práce – zabezpečení a vyvazování nových stěn a nátěr karbolinem, oprava východní stěny, úprava říms, oprava krovu na západní straně, šalování střechy prkny a pokrytí lepenkou. Cena opravy činila 11 987 korun.

Kolaudační zpráva z této opravy uvádí, že provedené opravy jsou pouze nejnutnějším zabezpečením objektu před dalšími stavebními poruchami a to zcela krátkodobým – nutno v opravách pokračovat. Dále konstatuje, že zcela chybí vnitřní i vnější omítky na opravené části, ostatní omítky je třeba opravit. Je nutná oprava střechy – zejména východní části a  přístavku, věž je velmi sešlá a vyžaduje výměnu sloupů a celého bednění, krytina je zcela shnilá a vyžaduje výměnu, okapy chybí, dlažba je zcela rozrušena, kostelní zařízení vyžaduje oprav, zeď kostela je místy v dezolátním stavu. Závěrem zpráva konstatuje, že kostel nemůže být veřejnosti přístupný a nemůže sloužit svému účelu.

Naděje na provedení oprav svítala kolem roku 1939 a poté dokonce v roce 1943. Někdy v této době byla alespoň pobita střecha lepenkou.

V roce 1946 vznikl místní komitét pro obnovu kostela.Stavební spisy končí v roce 1950. V roce 1958 byla částečně opravena střecha kostela.

 

2. Architektonický popis

Kostel a samostatná dřevěná zvonice naznačují někdejší situaci zdí hrazeného hřbitova. Na JV straně byla ke hřbitovní zdi zvenčí – do návsi – situována někdejší přízemní, převážně dřevěná budova staré školy (po výstavbě nové školy na konci 19. stol. sloužila jako obecní pastouška).

Stavba je usazena na podezdívce z pískovcových kvádrů. Na podezdívce je založena dřevěná roubená konstrukce stěn vázaných na zámky, tj. s kolmým zalomením ložných ploch. Jako spodní byly typicky kladeny trámy podélných stěn. Půltrámová diference v příčných stěnách byla vyzděna. Trámy jsou kladeny tak, aby tvořily vnější hladký líc. Uvnitř tvoří rozdíly v tloušťce až 5 cm. Vnější nároží jsou bez přesahu, vnitřní přesahují až několik cm. Použité dřevo je různého druhu, ale vždy ve  spodních vrstvách je dřevo tvrdé – dubové. Nefunkční dlaby (zpravidla zazděné) mají ve stavbě své protějšky a souvisí s technologickým způsobem výstavby. Kromě dřeva barokní stavby a eventuelně druhotně použitého dřeva staršího jsou ve stěnách rozsáhlé úseky novodobých tesařských výměn.

Krov nad lodí je mansardový s ležatými stolicemi. Základ tvoří dvě příčné vazby, ke kterým se vějířově připojují diagonály. I vějířové vazby mají skladbu s ležatými stolicemi. Zavětrování je provedeno v podélném směru, a to ve spodní šikmé ploše na S a J straně střechy vždy ve všech třech navazujících polích. Ve středním poli je ondřejský kříž. Dva menší ondřejské kříže vyjmuté při některé z oprav leží na podlaze. Krov nad tribunou a presbytářem je hambalkový se dvěma stojatými stolicemi. Konstrukce šestiboké věžičky je vložená mezi střední plné vazby nad lodí. S konstrukcí původního krovu souvisí věžička jen dvěma sloupky, které stojí uprostřed obou středních vazeb. Jinak je konstrukce věžičky na krovu nezávislá a její čtyři zbývající sloupky jsou usazeny na věnci s diagonálním křížem, položeným na stropních trámech. Celá tato konstrukce je dle charakteru novodobá.

Povrchy jsou dnes odhalené s viditelnou roubenou konstrukcí. Ve spárách se dochovaly zbytky původní omazávky. Omazávka byla z jemné hlíny a  velkého množství slámy. Na stěnách se omazávka zajišťovala natlučením tzv. floků – dřevěných kolíčků – patrné pozůstatky na původních trámech. Na omazávku byla následně nanesena vrstva vápenné omítky. Ukončení na horní hraně stěn je tvořeno fabionem a římsami  (nahrubo tvarované přibitím prken a latí). Na římsách nebyla použita omazávka – jen omítka.

Vnitřní členění stavby je velmi jednoduché, odpovídající vnějšímu utváření. Západní část lodi vyplňuje hudební kruchta. Její deska je nesena příčnými trámy vetknutými do bočních stěn. Do lodi vysunutá část je podepřena dvěma tesanými sloupy. Ty mají klasicistní profilaci s osmibokým dříkem. Na kruchtu se vystupuje dřevěným zalomeným schodištěm, které se otáčí kolem hladkého dřevěného sloupu. Na vnitřní straně jsou schodnice vetknuté do sloupu. Kruchta je do lodi vysunuta odstupňovaným okrajem s kuželkovým zábradlím a římsovou deskou. Kuželky jsou čtyřboké s barokním profilem. V bočních dílech jsou diagonálně natáčené.

Z členění východní části lodi se dochoval jen vyvýšený podlahový stupeň korespondující s obrysem vysunuté části kruchty. Stupeň je z tesaného pískovce s římsovým profilem. Dle starších snímků byla na stupni umístěna chórová přepážka- kuželkové barokní zábradlí jako na kruchtě. Podlaha je tvořena cihelnými dlaždicemi – tzv. topinkami.

 

3. Zvonice 

Základ zvonice tvoří čtyři sloupy – štenýře, mezi nimiž jsou zavětrovací ondřejské kříže a vodorovné rozpěry. Ke každému sloupu jsou na obě vnější strany připojeny vzpěry, které vytvářejí kónický tvar spodní třetiny stavby. Každý sloup je zapřen od svého horního konce mohutnou trámovou vzpěrou dovnitř stavby. Je zřejmé, že se konstrukce dělala „na míru“ pro oba velké staré zvony. Kromě nich je v okně ještě malý zvon. Většina konstrukčního dřeva je stará, ale druhotně použitá s neobsazenými dlaby po starších konstrukcích.

 

(Vytvořeno v roce 2000 Dřevozpracujícím družstvem na základě stavebně historického průzkumu z r. 1994 zpracovaného PhDr. Martinem Ebelem a  Doc. ing. arch. Jiřím Škabradou, CSc.) 
 

4. Fotografie
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